ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

по качеству на погонажные изделия из лиственницы

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Лицевая поверхность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сорт «Экстра» | Сорт «Прима» | Сорт «А» |  | Сорт «АВ» |  | Сорт «С» |
| Сучки сросшиеся здоровые | Не допускаются | Допуск. Ø до 1/3 ширины не ≥ 1 шт. на 1мпг | Допуск. без ограничений |  | Допускаются без ограничений |  | Допускаются без ограничений |
| Сучки темные и несросшиеся | Не допускаются | Не ≥ 1 на изделие | Допуск. Ø до 1/4 ширины не ≥ 2 шт.на 1 мпг |  | Допускаются |  | Допускаются |
| Сучки частично сросшиеся, здоровые, в том числе с трещинами | Не допускаются | Допуск. Ø до 1/5 ширины не ≥ 1 шт. на 1мпг | Допуск. Ø до 1/4 ширины не ≥ 2 шт. на 1 мпг |  | Допускаются |  | Допускаются |
| Синева, бахрома, гнили, обзол, рак, пасынок, червоточины | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |  | Синева – не более 50% площади изделия |  | Синева – не более 75% площади изделия |
| Смоляные кармашки | Не допускаются | 3х50 мм не ≥ 1 шт. на 1 мпг | 5х70 мм не ≥ 1 шт. на 1 мпг |  | Допускаются |  | Допускаются |
| Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро | Не допускаются | Допуск. в виде пятен и полос до 30% площади изделия | Допуск. до 50% площади изделия |  | Допускаются |  | Допускаются |
| Трещины несквозные | Не допускаются | Допускаются до 1х100мм | Допускаются до 1,5х150мм |  | Допускаются |  | Допускаются |
| Выпавшие сучки на пласти и пазе | Не допускаются |  |  |  |  |  | Допускаются |
| Выпавшие сучки на кромке детали | Допускаются на кромке шипа – при сборке закрываются другой деталью |  |  |  |  |  | Допускаются |
| Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | Не допускаются | Допускаются размерами до 3х5 мм и глубиной до 1 мм. не ≥ 1 шт. на 1 мпг |  | Допускаются размерами до 5х10 мм и глубиной до 3 мм. не ≥ 1 шт. на 1 мпг |  | Допускаются размерами до 10х20 мм и глубиной не ≥ 3 мм в количестве не ≥ 3 шт. на 2 мпг | Допускаются |
| Непрострог | Не допускается | Допускается на шипе, суммарная длина не ≥ 50% от длины изделия |  |  |  |  |  |

Примечания: На оборотной поверхности (не лицевой) изделия пороки не нормируются.

Влажность древесины составляет 12+2%.

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более, мм: по толщине: 0/+0,1 мм, по ширине: 0/+0,5 мм, по длине: 0/+0,5 мм

+7 (495) 784 84 44

www.our-forest.ru

E-mail: Listvennica@our-forest.ru