Коммерческое предложение. ООО «M-ИМПУЛЬС» Республика Башкортостан, 450078 г.УФА ул. Владивостокская, 1а, офис 50 Тел. 8.347-252-69-44. 8-903-311-55-74 Сайт: www.mv-impuls.ru E-mail: invest@uip.ru, m-impuls2014@mail.ru

ООО «М-Импульс» является разработчиком  и  выпускает  мобильные пресс-вакуумные сушильные  камеры  ПВСК-Т.

В отличии от ранее выпускаемых камер в  новой  серии –Т, ТП, ТКТ, применены особенности, улучшающие качество сушки и термомодификации, снижены энергозатраты до 140 кВт на куб, при  высокой скорости сушки - до 1 суток. Камера утеплена, применена новая система нагрева по слоям,  конденсация пара с активным сливом конденсата, защита от коррозии, автоматическое управление сушкой по влажности древесины.

Камеры предназначены  для без кислородной, прессовой, вакуумной сушки,  различных пиломатериалов и  шпона, их  термомодификации, получения композитной древесины, карбонизации стекло и угле пластиков с электрическим нагревом. Работают в автоматическом  режиме с высоким качеством. Имеется Сертификат соответствия по ТР и Декларацию о соответствии Таможенному Союзу ЕАС.

За счет пресса древесина становится более плотная и стойкая к проникновению влаги, ровная, хорошо держит геометрию и обрабатывается, не подвержена  плесени и грызунам.  Не выгружая материал, по дополнительной программе проводится  термическая модификация древесины. Удаляемый  древесный ректификат,  имеет  последующее  промышленное использование в качестве антисептиков и т. д.

Наши серийно выпускаемые установки ПВСК-Т, практически доказали, свою надежность, позволяющие за максимально короткие сроки (18-96 часов) получить термически модифицированную древесину (ТМД), при этом время сушки увеличивается до 12-20 часов.

Технические характеристики:

| Напряжение питания | 380 V – 50 Гц | Разрежение макс. | -0,8 кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина доски | 1,0 – 6 м | Обслуживающий персонал | 1 оператор |
| Мин. влажность | 0-6% | Время сушки | 18 – 96 ч* |
| Мощность 1 пластины | 1.4 кВт. | Время загрузки | 60 минут |
| Расход энергии | 140-260кВт/куб | Управление | Автоматическое |

Цены:

| Форм-фактор 3,5 м |  |  | Форм-фактор 6,5 м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты, мм | Объем, куб.м | Цена с НДС, руб. | Габариты, мм | Объем, куб.м | Цена с НДС, руб. |
| 3500 х 1500 х 500 6 нагревателями | 1.5 | 1208800,0 | 6500 х 1500 х 500 12 нагревателями | 3.0 | 1657400,0 |
| 3500 х 1500 х 600 9 нагревателями | 2.0 | 1307800,0 | 6500 х 1500 х 600 18 нагревателями | 4.0 | 1755400,0 |
| 3500 х 1500 х 700 12 нагревателями | 2.5 | 1406800,0 | 6500 х 1500 х 700 24 нагревателями | 5.0 | 1853400,0 |

В настоящее время модельный ряд состоит из камер трех видов: ПВСК-3Т для пиломатериала длинной до 3.0 метров,  максимальным объемом  3.0 куб. м.  ПВСК-6Т для  пиломатериала длинной до 6.0 метров, максимальным объемом 6.0 куб. м. и ПВСК-9Т 12.8 куб.м.7000х1600х2000 мм. с 30 нагревателями, 42 кВт. 3 868 000 тыс. руб.

Срок изготовления  ПВСК-9Т -  2 месяца. Предоплата  70%. Гарантия 1 год.

* В зависимости от пород древесины, толщины и начальной влажности.

* В стоимость  входит комплект нагревателей для термо древесины c температурой 200*С.

По  техническим  и  качественным  параметрам, мобильная  пресс- вакуумная  сушильная  камера  превосходит  лучшие  камеры  традиционного способа сушки пиломатериалов  и относится к экологически чистому  оборудованию  Европейского  качества с комплектующими Российского производства.

Отдел  маркетинга. Тел\факс (347) 252-69-44. m-impuls2014@mail.ru