Технические характеристики

PÜRKAY PAREKS ECO – Паркетный клей на основе полиуретана

Характеристики

PÜRKAY PAREKS - двухкомпонентный паркетный клей на основе полиуретана, не содержащий растворитель. Клей PAREKS стоек к воде, влажности, средствам для чистки и некоторым химикатам; водонепроницаемый и стойкий к нагреву , производимым напольными системами отопления.

# Места применения

Внутреннее и внешнее применение для укладки деревянного паркета на субстраты, указанные ниже. Клей стоек к нагреву, поэтому может быть благополучно использован с напольными системами отопления.

Субстраты

Бетон и схожие строительные материалы, а также дерево и штукатурка

## Свойства

- Цвет   :

Основной компонент:                Бежевый

Затвердитель:                            Темно-коричневый

- Пропорция смешивания:           основной компонент : отвердитель = 10 :1

- Рабочее время (pot-life): 	        40±5  мин

- Расход: 		                    Ракля B3 = 0.800-1.000 кг/м²

Ракля B11 = 1.000-1.200 кг/м² в зависимости от поверхности

- Срок высыхания:                      6-8 часов, зависит от относительной влажности и температуры

- Полное высыхание:	       24 часа

- Плотность (25 º С):

Основной компонент               1,75 ± 0,05 гр/см³

Смесь		                   1,65 ± 0,05 гр/см³

- Вязкость (25 º С):

Основной компонент:               65000 ± 10000 мПас

Смесь:			       45000 ± 5000 мПас

- Внешний вид:

Основной компонент:               Паста

Затвердитель:  		        Жидкость

- Запах:

Основной компонент:	        Без запаха

Затвердитель:		        Мускусный

Данный технический лист имеет вторую страницу!

Вторая страница технического листа характеристик PÜRKAY PAREKS – Паркетного клея на основе полиуретана

- Температура при нанесении:     20 ºС ± 10 ºС

- Термостойкость:		        -10 º С - + 45 º С

- Твердость:			         По Шору Д: 20 ± 5

- Содержание:                               Затвердитель содержит полимерный МДИ и низким

содержанием насыщенного давления. Основной компонент

содержит смесь пигментов, полиэстера, наполнителей

- Хранение:			        В течение 1 года в оригинальной упаковке при температуре

Менее + 35 º С и защищенного от мороза

- Упаковка:			        Основной компонент в банке 10 кг + 1 кг затвердитель

Подготовка к использованию

Перед использованием нужно убедиться,что поверхности абсолютно сухие, чистые от пыли, жидких масел и других загрязнений.В случае, если бетонный пол был недавно положен, PH бетона должен быть замерен, и если результат окажется положительным, в этом случае поверхность должна быть обработана с помощью специальных кислот, а после тщательно вымыта.Особое внимание следует уделить содержанию влажности поверхности и убедиться,что нет никаких побочных эфектов.

Для достижения оптимального результата, бетонное покрытие должно иметь влажность<5% и применение дожно производиться на поверхности с температурой, эквивалентной преобладающей температуре конденсации плюс 3 градуса С. Если определено, что состояние бетона недостаточно для успешного равершения работы, то поверхность может быть укреплена с помощью PÜRKAY EPOXY PRİMER грунтовки. Грунтовка, благодаря своей хорошей проникающей способности, полимеризируется глубоко в бетон, формирует полимерный слой и тем самым строит мост между поверхностью и клеем PÜRKAY PAREKS.

В случае, если влажность поверхности высокая, следует применять грунтовку PORFIL PLUS. Данная грунтовка может быть использована через 2 дня после укладки бетона.

### Примечания

Смешанный материал должен быть нанесен в течении времени,указанном в свойствах продукта, иначе произойдет необратимое застывание продукта. После применения все оборудование незамедлительно должно быть отчищено с помощью растворителя. Рекомендовано также использование защитных резиновых перчаток

Данный технический лист имеет третью страницу!

Третья страница технического листа характеристик PÜRKAY PAREKS – Паркетного клея на основе полиуретана

# Применение

Клей PÜRKAY PAREKS находится в двух отдельный банках.Содержимое меньшей банки с названием «Отвердитель» необходимо тщательно смешать с содержимым большей банки с названием «Основной компонент». Смешивание двух компонентов может производиться с помощью электрического смесителя . Нанесение материала может производиться с помощью мастерка. Время между началом смешивания двух компонентов и окончанием нанесения 40-50 минут. Необходимо следовать правилу не превышать этот промежуток времени. Поверхность, на которую был нанесен клей, должна быть защищена от воды в течение 8-10 часов.

Информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях и опыте и никоим образом не препятствует нашим партнерам проводить собственные тесты и исследования. Данный документ информативен и правовые претензии третьих сторон не принимаются

Редактировано : 03/2009