- Lignofix Stabil Extra (КОНЦЕНТРАТ)

100% устойчивая к вымыванию профессиональная защита

новой древесины

Высокотехнологичный антисептик с профилактическим действием

против древоразрушающих насекомых,

древоразрушающих и древоокрашивающих грибов и плесени

Предназначено: для поверхностной пропитки новой древесины, используемой в интерьерах и экстерьерах без прямого и постоянного контакта с землей, с целью профилактической защиты древесины от древоразрушающих насекомых, древоразрушающих и древоокрашивающих грибков и плесени. Продукт имеет наивысшую устойчивость к вымыванию дождевой водой. В связи невысокой нормой нанесения препарата на единицу площади (см. таблицу) для обеспечения эффективного противодействия биоразрушителям, является предпочтительным для применения в промышленных условиях и на строительных площадках, т.к. наносится одним приемом.

Инструкция по применению: Разбавьте концентрат водой, как это указано в таблице, и наносите раствор на тщательно очищенную поверхность древесины методом покраски, распыления, погружения или смачивания при температуре воздуха от +5оС до +35оС. Пораженную древоразрушающими грибками часть древесины удалите, включая не менее 0,5 м здоровой древесины от края видимого поражения, и замените ее новой.

Внимание: При работе со средством не допускать контакта с укрывающей диффузной пленкой, после высыхания контакт возможен. Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования средства.

Состав активно действующих веществ: 150 г/кг алкилбензилдиметиламмоний-хлорид, 5 г/кг тебуконазол, 5 г/кг пропиконазол, 7 г/кг IPBC, 3 г/кг циперметрин, 0,2 г/кг феноксикарб.

Хранение: В оригинальной, плотно закрытой таре в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от +50С до +250С. Кратковременное замерзание не влияет на свойства средства.

Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз.   Не применять средство для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для изготовления детских товаров и игрушек. Использовать средство только по прямому назначению.

Расход:  1 кг концентрата на обработку до 142 м² деревянной поверхности.

Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения

Приготовление рабочих растворов и их применение для защиты древесины

| Lignofix Stabil Extra | Разведение водой | Поверхностная пропитка, мин.расход концентрата, г/м2 | Глубокая пропитка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин.расход концентрата, г/м2 | Продолжительность смачивания |
| Интерьер | От 1:19 до 1:27 | 7 | 3,5 | Мин. 1 час |
| Экстерьер | 1:19 | 7 | 3,5 | 24 часа |
| В экстерьере необходимо соответствующее покрытие для предотвращения образования трещин. Перед нанесением последующих слоев (лаки, лазури), рекомендуемое время высыхания 3 дня |  |  |  |  |

* в течение всего срока службы строения,   ** рекомендуется контроль через 5-10 лет

Для промышленного использования препарата проконсультируйтесь с региональным представителем производителя на территории РФ.

Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09

Сайт: www.lignofix-moscow.ru

Производитель и поставщик:

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.,

Чешская Республика

Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241

e-mail: melnik@stachema.cz, www.stachema.cz